国家高技术研究发展计划（863计划）资源环境技术领域“铅锌重金属清洁冶炼关键技术”主题项目申请指南

在阅读本申请指南前，请先认真阅读《国家高技术研究发展计划（863计划）申请须知》（详见科学技术部网站国家科技计划项目申报中心的863计划栏目），了解申请程序、申请资格条件等共性要求。

一、 指南说明
    重金属冶炼资源利用率低、能耗高、污染严重，其中铅锌冶炼是最主要的重金属污染源。现行锌冶炼过程10%以上铁元素进入浸出系统，造成工艺负荷倍增、金属资源损失、重金属废渣量大且污染严重；水口山炼铅法（SKS法）高铅渣鼓风炉还原能耗较高、铅烟尘污染严重；铅锌冶炼渣烟化炉或回转窑处理工艺能耗高、烟尘无组织排放严重、弃渣属危险废物。因此，开展铅锌重金属清洁冶炼技术研究，实现重金属污染物减排与资源高效利用意义重大。
项目安排的总体考虑：
    1、项目的任务落实只针对项目整体进行，项目申请者应针对指南内容，围绕项目总体目标和任务进行申请，不能仅针对项目部分目标和任务进行申请。
    2、项目可以由一家申请，也可以由多家共同申请。对于多家共同申请的主题项目，由研究单位自行组合形成项目申请团队（原则上一个单位只能参加一个申请团队），并提出项目牵头申请单位和申请负责人，由项目牵头申请单位具体负责项目申请。
    3、项目申请要提出项目分解（包括任务分解及经费分解）方案，提出项目课题安排及承担单位建议，并填写课题申请书（拟分解的课题数不得超过10个）。

二、 指南内容
    1、项目名称
    铅锌重金属清洁冶炼关键技术
    2、项目总体目标
    通过本项目的研究，形成选—冶联合清洁炼锌、液态高铅渣直接还原清洁炼铅、铅锌冶炼渣浸没熔池熔炼清洁处理等技术体系，建立相应的工程示范，实现铅锌清洁冶炼与有价成分高效综合利用，减少固体废物的排放、消除气型重金属污染物，显著提升我国铅锌冶炼清洁生产水平。
    3、项目主要研究内容
    （1）选—冶联合清洁炼锌技术
    重点研发含铁焙砂铁锌分离新技术与新设备、焙砂提锌及铅银富集技术、过程污染控制与清洁特性评价技术，并进行工程技术优化设计与集成。
    （2）液态高铅渣直接还原清洁炼铅技术
    重点研发液态高铅渣还原过程渣型与气氛控制技术、液态高铅渣新型直接还原炉、氧化段与还原段工艺匹配与整体优化技术、还原熔炼过程污染控制与风险评价方法。
    （3）铅锌冶炼渣浸没熔池熔炼清洁处理技术
    重点研发铅锌冶炼渣浸没熔池强化挥发有价金属回收技术、熔体浸没接触面挂渣保护技术、熔炼过程气氛调控铁渣深度脱硫技术、铁渣熔池熔炼铁资源化新技术、废弃物无害化控制技术。
    4、项目主要考核指标
    （1）实现锌冶炼的清洁生产和铅、银、铟、锗、铁等伴生有价金属的综合利用，建立5000吨/年预处理脱铁选冶联合清洁炼锌示范工程，铁分离率达到90%，锌综合回收率不小于98%，相对现有传统炼锌工艺铅、银、铟、锗综合回收率提高10%以上，减少废渣外排40%以上。
    （2）研发液态高铅渣直接还原技术并开发新炉型，建立10万吨/年液态高铅渣直接还原生产示范工程，液态渣中金属的综合回收率达到96%以上，还原渣含铅小于2%，消除气态重金属污染，实现最终弃渣无害化利用。
    （3）形成铅锌冶炼渣浸没熔池熔炼清洁处理技术，建立10万吨/年铅锌冶炼渣清洁处理示范工程，实现废渣中主要有价金属铅、锌、银、铟综合回收率大于85%，吨（氧化锌）产品能耗下降10%，利用浸没熔池熔炼产出富铁料，废渣可利用率大于90%，废气达标排放。
    5、项目支持年限：2011年1月—2014年12月。
    6、项目国拨经费控制额3000万元，申请单位自筹经费不少于6000万元。
    三、 注意事项
    1、项目申请要求组成产学研团队联合申请，鼓励由行业龙头企业牵头申报，项目下每个课题的协作单位原则上不超过5家。
    2、申请负责人要求符合《国家高技术研究发展计划（863计划）申请须知》规定，且必须为一线科技人员或企业技术负责人。
    3、项目申报受理截止日期为2011年1月28日17时。
    4、申报要求：通过国家科技计划项目申报中心统一申报（http://program.most.gov.cn）（不需要报送纸质材料）。
    5、咨询联系人及联系电话、电子邮件：
    科技部中国21世纪议程管理中心  王磊 王顺兵
    电  话：010-58884866，58884869
    E-mail: wangsb@acca21.org.cn;wanglei@acca21.org.cn

863计划资源环境技术领域办公室
二〇一〇年十二月八日